Popis:

Šířka voštiny se po roztažení sníží o cca 25%.Záleží na velikosti buněk  a síly roztažení.Může dojít k přetažení do vetší délky.

Voštiny je možno opatřit odvzdušňovacími drážkami a upravit dle individuálních požadavku zákazníka.

Při výrobě je možné specifikovat tloušťku voštin s přesností na 0,1mm(rozměru).

Minimální množství je 30Ks.

Voština musí být min o 0,3-0,5mm vyšší něž výška použitého rámečku.

	Specifikace použití do dveří


	 dveře
	60-70cm
	80cm
	90cm

	Šířka papíru před roztažením
	900mm
	1050mm
	1200mm

	Šířka voštiny po roztažení cca
	700-720mm
	800-840mm
	900-960mm

	Délka voštiny po roztažení cca
	2300mm
	2300mm
	2300mm


Šířka voštiny se po roztažení sníží o cca 20 - 25%.Záleží na velikosti buněk  a síly roztažení.Může dojít k přetažení do větší délky.

